CAHIER DES CHARGES.

Hydrofuge en phase aqueuse

pour la protection

de maçonnerie

(>>THORO ENVIROSEAL B<<)

1.Introduction

La maçonnerie des façades sera traitée avec un hydrofuge d’imprégnation à base de silane/siloxane en phase aqueuse.

2.Description du produit    (>>Thoro Enviroseal B<<)

Le produit est conçu pour réaliser une protection imperméabilisante, incoloré et perméable à la vapeur d’eau. Après le traitement, la pénétration d’humidité sera empèchée, afin qu’il n’y ait plus de taches d’humidité, des efflorescences, de dégats à cause du gel. Les murs traités resteront perméables à la vapeur. Par sa masse moléculaire réduite , le produit est formulé pour pénétrer en profondeur. Le traitement est autorisé sur des surfaces légèrement humides. Après séchage, le traitement ne colle pas, et résiste aux UV.

Apparence  physique : liquide de couleur laiteuse

Ingrédient actif : silane/siloxane

Le produit est prêt à l’emploi.

# Caractéristiques techniques (a)

Densité				:		1.01 kg/l

Teneurs de matières solide		:		±7%

Point éclair				:		> 100°C

Conservation (max)			:		12 mois

Absorption d’eau			:		95 % de réduction

- Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C

Consommation: 1 à 4 m²/l surface en maçonnerie. La consommation varie en fonction de la porosité et de l’état de surface du subjectile.

Conditionnement: Bidons de 5 et 20 litres

3.Application

3.1.Prèparation.

La surface à traiter doit être propre et exempte de laitance, de contamination et de revêtements hydrofuges antérieurs qui pourraient nuire à l’uniformité de l’absorption ou entraîner des taches blanchâtres.

Un nettoyage à haute pression ou un sablage peut être nécessaire pour obtenir l’état de surface désiré. Eliminer les efflorescences par brossage à sec. Les travaux de calfeutrement et de jointoiement doivent être effectués avant l’application du produit, en tenant compte des temps de cure indiqués par les instructions des fabricants.

Le produit est prêt à l’emploi, mélanger légèrement.

La température du subjectile, de l’air ambiant et du produit doit être comprise entre 10°C et 35°C pendant l’application.

Avant l’application, procéder à un essai sur une petite partie de la surface à traiter afin de s’assurer que les résultats et consommations attendus sont obtenus.

3.3 Application

Appliquer de bas en haut le produit en s’assurant d’une répartition uniforme du produit.

Appliquer jusqu’à saturation à une distance maxima de 20 cm. L’usage d’un système à basse pression mais sans pulvérisation, est recommandé.

4.Mesurage

Réparations:                                                                    Somme sur le total

Hydrofuge:				                              m²