TEKST VOOR LASTENBOEK.

BETONHERSTELLING

(>>THORO STRUCTURITE 100<<)

1. Inleiding

De betonherstellingen zullen uitgevoerd worden met een in de fabriek voorgedoseerde betonherstellingsmortel op cementbasis.

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of een firma die hiervan referenties kan voorleggen.

2. Materiaalbeschrijving

2.1.Eénkomponentige vezelversterkte cementgebaseerde reparatiemortel. (>>Thoro Structurite 100<<)

De te gebruiken herstellingsmortel is een voorgedoseerde vezelversterkte reparatiemortel op basis van cement, geselecteerde silica volgens een welbepaalde korrelopbouw (max 1,5 mm), en modificeermiddelen.

De mortel is speciaal ontwikkeld voor de structurele reparatie van oud en nieuw beton, zonder te moeten gebruik maken van bekistingen en voldoet aan de klasse R4 aanbeveling voor mortels volgens EN1504- 3 norm en voorzien van geldige BENOR en CE goedkeuring.

De karakteristieken van de mortel (druksterkte, elasticiteitsmodulus, thermische uitzettingscoëfficient) sluiten zeer dicht aan bij deze van beton.

Door zijn hoge alkaliteit heeft de mortel een passiverende werking op de wapeningen.

Technische gegevens (a)

Natte densiteit	:	2,10 kg/dm3

Verbruik	:	1.80 kg poeder /dm3

Houdbaarheid 	zakken 	:	9 maanden

Verwerkbaarheid	:	60 minuten

Initiële zetting	:	ca.180 minuten

Uiteindelijke zetting	:	ca. 240 minuten

Korrelgrootte (max)	:	1,5 mm

Mechanische eigenschappen		N/mm2

Druksterkte	24 uur	:	>16

28 dagen	:	>50

Buigsterkte	28 dagen	:	>7

Hechtsterkte	28 dagen	:	>2,6

(a)Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

Verpakking		:	25 kg zak.

3. Uitvoering

3.1.Voorbereiding.

De te herstellen oppervlakken zullen zuiver zijn.

Alle vuil, stof, vet, olie, bekistingsolie, cementmelk, mortelresten, loszittende delen, uitslag, coatings, verven, pleisterlagen, en andere vreemde materialen moeten verwijderd worden, door staalborstelen, zandstralen, gritstralen, boucharderen, frezen, hoge-druk waterstralen, enz.

Chemische reinigingsmethodes zullen vermeden worden.

Beschadigd, aangetast en bevuild beton zal verwijderd worden. De randen van de te reparen zone moet recht worden ingezaagd tot een diepte van minimum 3 mm.

Verwijder een extra hoeveelheid beton rond en langsheen de wapeningstaven. Vorm rechte hoeken, zodat het tot op nul uitvlakken van de mortel vermeden worden.

Maak het wapeningstaal zuiver teneinde alle roest schilfers, enz te verwijderen.

Bij aanmerkelijk verlies van de sectie van de wapeningstaven door corrosie, of bij het ontroesten, moet er bijkomende wapening voorzien worden, in overleg met een bevoegd ingenieur.

Spuit het te behandelen oppervlak altijd met water schoon, zodat men op een bevochtigd oppervlak kan beginnen herstellen. Extra bevochtigen achteraf is vaak nodig; vermijd evenwel vrijstaand water.

3.2.Mengen.

Het droge poeder zal gemengd worden met zuiver drinkbaar water.

3.3.Uitvoering van de herstelling.

3.3.1.Aanbrandlaag.

Het droge poeder wordt gemengd met water tot een dikvloeibare massa.  De vermelde hoeveelheden mengvloeistof (water) dient met 10% te worden verhoogd voor de aanbrandlaag.

Met deze dikvloeibare mortel wordt, d.m.v. een speciaal hiervoor bestemde borstel, een aanbrandlaag aangebracht over de te repareren betondelen en de wapenstaven.

In de te herstellen zones zullen de wapenstaven volledig te dienen omgeven te zijn met de herstellingsmortel om verdere corrosie te voorkomen.

Er dient voor gezorgd te worden dat alle holten en poriën goed gevuld zijn.

3.3.2.Herstelling.

Vervolgens wordt het droge poeder met water aangemaakt tot een normale mortelconsistentie.  In normale omstandigheden heeft men 3,8 l water per 25 kg poeder nodig.

De klimatologische omstandigheden kunnen de benodigde mengverhouding beïnvloeden.

Dit voor handmatige applicatie.

Voor spuitapplicatie: 4, 2 l per 25 kg poeder

Bevochtig de voorbereide ondergrond maar zorg ervoor dat vrijstaand water zorgvuldig wordt verwijderd.

Breng de aanbrandlaag met een speciale borstel op de voorbevochtigde ondergrond aan en borstel stevig in.

Ook de wapeningsstaven dienen zorgvuldig omhuld te worden met deze aanbrandlaag.

Breng de mortel op de nog natte aanbrandlaag aan. Druk de mortel krachtig op zijn plaats met een truweel.

Speciale zorg dient besteed rond de wapeningen teneinde luchtinsluitsels te vermijden.

De aanbrandlaag mag in geen geval uitdrogen alvorens de mortel wordt aangebracht.  Breng in laagdiktes van 10 tot maximaal 40 mm aan.

Om een goede aanhechting tussen 2 lagen te verkrijgen is het aan te raden de voorgaande laag op te ruwen.

In warme of winderige omstandigheden is het raadzaam het aangebrachte product, na de initiële zetting, zo lang mogelijk te bevochtigen d.m.v. verneveling.

4. Meetkode

Herstellingen:	S.O.G.