CAHIER DES CHARGES.

SYSTEME D’ETANCHEITE DE SOUS-SOL  POUR L’INTERIEUR

(>>THOROSEAL, THORO ACRYL 60, & WATERPLUG<<)

1. Introduction

L’étanchéité  du sous-sol sera réalisée à l’intérieur (chargé sous pression hydrostatique négative), avec un système à base de ciment,  en plusieurs couches,  en employant des mortiers prédosés à l’usine. La couleur sera blanche ou grise ; la surface aura un aspect brossé. Les murs de l’intérieur, non-traites, seront interrompus au raccord avec les murs de l’extérieur, jusqu’à une hauteur bien précise à fin de pouvoir assurer la continuité du cuvelage. L’exécution  sera faite de préférence par une entrepris spécialisée et/ou une entreprise qui peut montrer des références.

Le produit est certifié CE selon la norme EN 1504-2.

2. Description des produits

2.1. Mortier hydraulique à prise très rapide.  (>>Waterplug<<)

Ce mortier est un mélange prêt à l’emploi, de ciment gris hydraulique, de sables de silice sélectionnés selon une granulométrie bien définie, et des additifs chimiques.

Il est emballé sous forme de poudre sèche, et à mélanger avec de l’eau pure. Le produit ne contient pas de chlorides.

Le mortier n’a pas de retrait, et se dilate même légèrement en faisant sa prise Le temps de prise peut être manipulé en employant de l’eau tiède ou froide.

# Caractéristiques techniques (a)

Densité					:	2,140 kg/dm³

Consommation 				:	1,7 kg poudre/dm³

Temps de prise final 				:	2-3 minutes.

Conservation					:	12 mois

Granulométrie (max.)				:	0.8 mm

Propriétés physiques				N/mm²

Résistance à la compression	30 min.	:	> 12

24 h.		:	> 20

28 j.		:	> 50

Résistance à la flexion 	30 min.	:	> 2,5

24 h.		:	> 4,5

28 j.		:	> 7,0

(a) Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C

Conditionnement :  5 kg et 25 kg bidons

2.2. Enduit étanche à base de ciment.   (>>Thoroseal<<)

L’enduit  étanche est un mortier composé de ciment de Portland, de sables de silice sélectionnés, des additifs  chimiques, emballé sous forme de poudre sèche.

L’enduit est étanche sous pression hydrostatique  négative et positive, ne contient pas de particules mètalluques, et il est perméable à la vapeur.

Le produit est certifié CE selon la norme EN 1504-2.

# Caractéristiques techniques (a)

Densité					:	2,08 kg/dm³

Consommation (2 couches)			:	min.2,5 kg poudre/m² min.

Conservation					:	24 mois en bidons

:	12 mois en sacs

Durée pratique d’utilisation			:	30-45 min.

Temps de prise final 				:	300 minutes.

Résistance à la pression négative		:	4 bars

Perméabilité à la vapeur d’eau		:	μ H2O = 86-120

Granulométrie (max.)				:	0.8 mm

Propriétés physiques (28 jours)			N/mm²

Résistance à la compression			:	48

Résistance à la flexion 			:	9,7

Adhérence					:	3,69

a) Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C

Couleurs: blanc, gris,

Conditionnement: 25 kg  sac

2.3.Additif  à  base de polymères acryliques  (>>Thoro Acryl-60<<)

Le produit se présente sous forme de liquide laiteux, composé de polymères acryliques et de modificateurs, et dont la viscosité set nettement supérieurs à celle de l’eau.

Le produit est utilisé  comme additif pour les matériaux à base de ciment de Portland pour améliorer la souplesse, l’adhérence, et leurs propriétés mécaniques et chimiques.

Le produit n’est pas toxique, ni corrosif.

Caractéristiques techniques (a)

Densité					:	1,035 kg/litre

Extrait sec (poids)				:	28%

Consommation 				:	dépend de l’application

Dèlayement maximale 			:	1 part pour 3 parts d’eau

Conditionnement				:	2, 5,20 et 220 litre

a) Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C

3. Exécution

3.1.Préparation

Les surfaces à traiter doivent être parfaitement propres.

Enlever toute saleté, poussière, huile, huile de décoffrage, laitance, mortier en excès, parties non-adherentes, mousses, micro-organismes, revêtements, enduits, peintures,  etc. par brossage, sablage, grenaillage, repiquage, bouchardage, eau sous pression, etc. Evitez les méthodes de nettoyage chimique.

En présence de supports contaminés par des sulfates (briques terre cuite) et des conditions de pressions négatives utiliser Thoroseal WR

3.2.Rèparations.

S’assurer que les joints sont suffisamment pleins.

Les joints du mortier trop tendres seront dégagés sur minimum 2 cm de profondeur, et puis rejointoyés avec un mortier de rejointoyage de haute qualité (de préférence du même fabricant).

Ouvrir les fissures éventuelles, sur minimum 2 cm de profondeur et de largeur. Nettoyer à l’eau, et puis réparer – si il y a des infiltrations  -  avec un mortier à prise très rapide  (du même fabricant – voir 2.1), ou avec un mortier prédosé de haute qualité (de préférence du même fabricant).

Des ancrages et des fixations seront exécutés également d’une façon étanche avec le mortier à prise rapide (voir 2.1).

Les passages de tuyauteries doivent être rendus étanches par la combinaison d’un mortier rapide (voir 2.1), et d’un mastic étanche à base de PU, et cela suivant les prescriptions du fabricant.

3.3.Jonction mur – sol

Au raccord  mur – sol, on réalisera une saignée de 2 cm de large et de profondeur. La saignée sera bien nettoyée à l’eau, et sera remplie avec  le mortier à prise rapide (voir2.1) et terminée par un arrondi.

3.4.Application de l’enduit étanche.

Mélangez la poudre sèche pour l’enduit étanche (voir 2.2) avec une solution, composée de 3 volumes d’eau pure pour un volume d’additif à base de polymères acryliques  (voir 2.3).

Dans des cas critiques, il est conseillé d’augmenter la proportion d’additif.

Le mèlange se fera au malaxeur  (spécialement destiné) à faible vitesse (400 à 600 tours/min .) en versant progressivement la poudre dans le liquide.

La consistance idéale est celle d’une pâte à crêpe, telle que la brosse spéciale tient juste verticalement et tombe quand on l’incline. Dans des conditions normales on a besoin de 5,3litres liquide (4 litres d’eau et de 1,3 litre d’additif) pour 25 kg de poudre.

Ne jamais rediluer.

L’application se fait toujours sur une surface préhumidifiée.

Humidification extra, juste avant l’application, peut être nécessaire. Néamoins il faut éviter des flaques d’eau ( par exemple : sur des surfaces horizontales).

La pâte est toujours appliquée avec une brosse spéciale.

La pâte  ne s’applique  pas une peinture, mais elle est brossée soigneusement  et également sur la surface, d’une façon que tous les pores soient remplis. Une consommation normale pour la première couche varie entre  1,5 et 2 kg/m².

L’enduit étanche est toujours applique  (au moins) en deux  couches. On attendra une nuit avant d’appliquer la seconde couche.  La consommation pour la seconde couche se situe entre 1 et 1,5 kg/m².

L’emploi d’un pistolet à projeter est autorisé, néonmoins la première couche est toujours brossée  (par après).

Le sol sera également traité sur une largeur d’au moins 15 cm au raccord mur-sol.

Les prescriptions du fabricant seront respectées durant l’application entière.

4. Mesurage

Jonction (sol – mur)                                                                                       :  m1

Enduit étanche (préparations et réparations incl.)                                           :  m2

Couleur de finition :    blanc, gris