CAHIER DES CHARGES.

REVETEMENT SOUPLE  DE PROTECTION POUR MACONNERIES ET BETON MICROFISSURES

(>>THOROLASTIC S<)

1.Introduction

Le béton ou maçonneries sera traité avec une finition souple, pigmentée, lisse à base de polymères 100% acryliques certifié BENOR et CE (1504-2)

2.Description du produit   (>>Thorolastic S<<)

Il est basé sur un polymère très élastique qui apporte une souplesse exceptionnelle et qui est l’obturateur idéal pour les fissures légères. Le produit peut s’adapter aux mouvements dans le support.

Le produit résiste parfaitement à la dégradation des ultraviolets, est très résistant et supporte très bien toutes les intempéries. Prévention optimale de la carbonation.

Le produit est applicable sur le béton, les blocs en béton, le béton prècoule, la brique, et le stuc. Le produit est écologique et sans solvants

# Caractéristiques techniques (a)

Densité 	:	S (lisse) :1,39  kg/l

Teneurs de matières solides	:	S (lisse) 62 volume %

Conservation (max.)	:	12 mois

Perméabilité à la vapeur d’eau	:	μ H2O = 3240

CO2 perméabilité 				:        μ CO2 = 532.430

Absorption capillaire d’eau	:	0,07 kg/m2 h-05

Pontage de fissures	:	  Classe A2- EN 1062-7 - Statique

Classe B2- EN 1062-7 - Dynamique

(a) Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C.

Couleurs	:	différentes

Conditionnement	:	15 litres bidons

Consommation

La consommation est fonction de la rugosité et la porosité du fond.

Il est conseillé d’appliquer deux couches

Thorolastic S (lisse)	0.2 à 0.3 l/m²/ par couche

Min. 100 à 150 µm épaisseur sec par couche

3.Application

3.1.Prèparation

La surface à traiter doit être parfaitement propre. Enlever toute saleté, poussière, huile, huile de décoffrage, laitance, mortier en excès, parties non-adhèrentes, etc.

Les fissures larges et les endommagements éventuels doivent être répares, au moins 3 jours en avance, avec un mortier à base de ciment du même fabricant.

Les fonds poreux et absorbants doivent être traités au préalable à l’aide d’une primer.

3.2.Application

Il faut bien mélanger le produit avant de procéder à l’application.

Utilisez un pulvérisateur, une brosse ou un rouleau.

Ensuite, appliquez le produit uniformément sur la surface entière en allant dans une seule direction. L’épaisseur de la couche appliquée peut être vérifiée par le biais de la consommation au m².

Ne pas appliquer sur des surfaces gelées, ou quand la température est de 5°C ou est susceptible de baisser jusqu’à 5°C dans les 24 heures à venir.

Ne pas appliquer sur s’il risque de pleuvoir dans les quatre heures (21°C) à venir, ou dans des conditions d’humidité élevées (+ 70 %).

Le béton et la maçonnerie neufs doivent sécher au moins 28 jours.

Les prescriptions du fabricant seront respectées durant l’application entière.

4.Mesurage

Réparations :                                                                  Somme sur le total

Revêtement (inclus.: préparation de surface) :                                m2