CAHIER DES CHARGES.

PEINTURE ACRYLIQUE DECORATIF POUR MACONNERIES ET BETON.

(>>THOROSHEEN<<)

1.Introduction

La maçonnerie des façades sera traitée avec une peinture à 100 % émulsion acrylique. certifié CE selon la norme 1504-2.

2.Description du produit    (>>Thorosheen<<)

Le produit est une peinture pour maçonnerie à 100 % émulsion acrylique, spécialement conçue pour résister à l’exposition extérieure sur le béton et la maçonnerie.

Le produit résiste aux alcalis, aux acides et aux moisissures.

Le produit donne une finition décorative, résistant aux intempéries, perméable à la vapeur, applicable sur la maçonnerie, le béton, les blocs de béton, le béton cellulaire, et le cimentage. Le produit résiste parfaitement à la dègration des ultraviolets.

# Caractéristiques techniques (a)

Densité				:		1.44 kg/l

Teneurs de matières solides

(volume)		:		46,0 %

(poids)			:		62 %

Conservation (max)			:		12 mois

Perméabilité à la vapeur d’eau	:		µ = 649

CO2 perméabilité			:		µ = 2.102.898

Adhérence				:		1,3 N/mm²

- Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C

Consommation		:		0,3-0,6 litre/m² - 2 couches de min.

150 µm par couche

Couleurs				:		différentes

Conditionnement			:		Bidons de 15 litres

3.Application

3.1.Prèparation.

La surface à traiter doit être parfaitement propre.

Enlever toute saleté, poussière, huile, huile de décoffrage, laitance, mortier en excès, parties non-adhèrentes, mousses, micro-organismes,  revêtements, enduits, peintures, etc. Les fissures larges et les endommagements éventuels doivent être réparés, au moins 3 jours en avance, avec un mortier à base de ciment du même fabricant.

3.2.Appliction.

Il faut bien mélanger le produit avant de procéder à l’application. Le produit est conditionné pour être prêt à l’emploi. Utilisez un pulvérisateur, une brosse ou un rouleau.

Une deuxième couche sera appliquée minimum 4 heures après. (à 21°C et H.R. < 70%)

Ne pas appliquer sur des surfaces gelées, ou quand la température est en dessous de 9°C ou est susceptible à baisser jusqu’à 5°C dans les 24 heures à venir.

Le béton et la maçonnerie neufs doivent sécher au moins 28 jours.

Les prescriptions du fabricant seront respectées durant l’application entière.

4.Mesurage

Réparations:                                                                    Somme sur le total

Coating (inclus.:préparation de surface) :                              m2

Couleur: