CAHIER DES CHARGES.

REPARATION DE BETON.

(>>THORO STRUCTURITE 300<<)

1.Introduction

La réparation de béton sera réalisée avec un mortier de réparation à base de ciment modifié par des polymères acryliques, en employant des mortiers pré dosés à l’usine.

L’exécution sera faite par une entreprise spécialisée et/ou une entreprise qui peut montrer des références.

2.Description des produits

2.1.Mortier à base de liant hydraulique modifié par des polymères à prise rapide

(<< Thoro Structurite 300>>)

Le mortier est un mélange prêt à l’emploie, de ciment gris hydraulique, de sables de silice sélectionnés selon une granulométrie bien définie (max. 0,8 mm), et des additifs chimiques. Il est spécialement conçu pour la réparation des bétons neufs ou anciens.

A prise rapide, il permet la réparation sans coffrage.

Les caractéristiques du mortier sont très proches de ceux du béton. Par son alcalinité élevée, le mortier a un effet d’inhibiteur de corrosion des armatures, ce qui fait qu’il n’y a pas d’autre protection requise.

Il est spécialement conçu pour la réparation des bétons neufs ou anciens et est conforme à la classe R4 pour mortiers selon la norme  EN1504-3, certifié BENOR et CE.

# Caractéristiques techniques (a)

Densité humide			: 		2,160 kg/dm3

Consommation			:		1,92 kg poudre/dm³

Conservation max.			:		12 mois en sac

Durée pratique d’utilisation		:		10 –15  min.

Temps de prise final			:		±25-30 min.

Granulométrie max.:			:		0.8 mm

Propriétés physiques				N/mm²

Résistance à la compression	24 h.		:	25

28 j.		:	55

Résistance à la flexion 	28 j.		:	8

Adhérence			28j.		:	3,1

(a) Valeurs spécifiques – tests effectués à température constante de 21°C

Conditionnement				:	25kg sac

3.Application

3.1.Prèparation

Les surfaces à réparer  doivent être parfaitement propres.

Enlever toute saleté, poussière, huile, huile de décoffrage, laitance, mortier en excès, parties non-adherentes, mousses, micro-organismes, revêtements, enduits, peintures, etc., par brossage, sablage, grenaillage, repiquage -, bouchardage, eau sous haute pression, etc. Il faut  revenir sur un béton sain.

Evitez les méthodes de nettoyage chimique.

Dégagez les armatures corrodées. Former des angles droits et non en biseau. Enlever la rouille des aciers, de préférence par un sablage. Nettoyez et humidifiez la surface à réparer. Evitez les flaques d’eau.

Si la section des armatures est fortement réduite, il faudra consulter un ingénieur qualifié.

3.1.Mèlanger.

La poudre sèche devra être mélangée avec de l’eau potable.

3.3.Execution de la réparation.

3.3.1. Barbotine (couche d’adhérence).

Mélangez la poudre sèche à la consistance d’une barbotine (pâte) avec la solution d’eau

Brossez la barbotine sur les aciers et le béton à réparer avec une brosse spéciale ; imprégnez également sous les aciers afin de s’assurer que les vides et les fissures sont bien remplies. Une couverte totale est nécessaire pour protéger les aciers de la corrosion.

3.3.2. Réparation.

Ensuite la poudre sèche et la solution d’eau seront  prépares à la consistance d’un mortier qui tient sur la truelle. Dans des conditions normales on aura besoin de gâcher 25 kg de poudre avec 2,5 litres d’eau  potable (2,3 – 2,7 l)

Le mortier peut être appliqué dans une épaisseur de min. 5 mm et max. 50mm sur la barbotine encore fraîche. Il faudra éventuellement travailler en plusieurs couches, en attendant 30 minutes avant d’appliquer la couche suivante.

Chaque couche intermédiaire sera griffée pour améliorer l’adhérence de la suivante. Pour obtenir des profiles compliqués appliquer plus de produit et gratter à la truelle une fois que la prise initiale a commencé.

Les prescriptions du fabricant seront respectées durant l’application entière.

4.Mesurage

Réparations:				m³