TEKST VOOR LASTENBOEK.

KLEURLOZE, HALFGLANZENDE ACRYLGEBASEERDE FILMVORMER

(>>THOROGLAZE SG<<)

1.Inleiding

De gevelelementen en/of aangeduide delen zullen afgewerkt worden met een kleurloos, halfglanzend, acrylgebaseerd afdichtingsmiddel voor beton en metselwerk.

2.Materiaalbeschrijving  (>>Thoroglaze SG<<)

Voor een ademende, waterafstotende, en kleurloze bescherming zal een acrylemulsie op basis van acrylpolymeren gebruikt worden.

Het product dicht af met een niet-vergelende, gemakkelijk te reinigen, flexibele en ademende film. Het vermindert algengroei en vervuiling.

Het is toepasbaar op metselwerk, beton, betonnen blokken, marmer, en cementgebaseerde pleisterlagen.

Voorkomen: witte, melkachtige vloeistof

Technische gegevens (a)

Dichtheid				:	1,026 ± 0,005 kg/l

Vaste stofgehalte			:	15,5 %

Houdbaarheid (min.)			:	12 maanden

Waterdampdoorlaatbaarheid		:	μ H2O = 21

CO2 doorlatendheid			:	μ CO2 = 6.457.717

(a)	Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuurgekonditioneerde ruimte van 21C.

Verbruik				: ongeveer 0,1-0,4 liter/m2 per laag

Verpakking				: 20 liter bus en 220 l vat

3.Uitvoering.

3.1.Voorbereidingen.

Het te behandelen oppervlak moet zuiver zijn; vrij van vlekken, uitbloeiingen, verfresten, olie, cementmelk en andere mogelijke bevuilingen die een goede aanhechting kunnen benadelen.

Scheuren en slechte voegen moeten minstens één dag voordien hersteld worden met een herstellingsmortel, bij voorkeur van dezelfde fabrikant. Het oppervlak moet volledig droog zijn.

3.2.Verwerking.

Het product wordt gebruiksklaar geleverd. Het is aanvankelijk melkachtig; maar droogt in enkele minuten tot een transparante film.

Het wordt aangebracht met een verfkwast of lage-druk spuitapparatuur.

Men zal het product niet in het oppervlak wrijven.

Men zal de voorkeur geven aan een tweelaagse behandeling.

De tweede laag zal na ongeveer één uur worden aangebracht.

Het product mag nooit op een bevroren oppervlak worden aangebracht en/of wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 9C, of wanneer  binnen de 24 uren onder de 5C kan dalen.

De voorschriften van de fabrikant - vermeld in het technisch bulletin - zullen alleszins gevolgd worden.

4. Meetkode

Herstellingen				:	S.O.G.

Coating				:	m2

inbegrepen voorbereiding oppervlak