TEKST VOOR LASTENBOEK.

BESCHERMING BETON

EAGALISATIE EN REALKALISERENDE LAAG

(>>THOROSEAL 200<<)

1.	Inleiding

De betonbescherming dient uitgevoerd te worden met een in de fabriek voorgedoseerde betonherstellingsmortel.

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of firma die hiervan referenties kan voorleggen.

2.	Materiaalbeschrijving

2.1.	Materiaalbeschrijving

2.1.	Polymeerverbeterde coating op cementbasis

(>>Thoroseal 200 <<)

De coating is een poeder op basis van Portlandcement, geselecteerde silica en modificeermiddelen.

Ze wordt gebruikt als egalisatielaag voor gewapende betonstructuren die hersteld zijn met een minerale betonherstellingsmortel.  Door zijn hoge cementgehalte heeft de mortel een snelle en sterke realkaliserende invloed op het gekarbonateerd beton.  Hij heeft geen corrosie activerende werking op ijzerdeeltjes die zicht aan het oppervlak van de structuur bevinden.  De mortel is ademend en dampdoorlatend en bevat geen toxische stoffen.

Technische gegevens (a)

Natte densiteit	:	2,08 kg/dm3

Verbruik	:	1.5 kg poeder /m² per laag

Houdbaarheid (min)         bussen	:	24 maanden

zakken	:	12 maanden

Verwerkbaarheid	:	45 minuten

Uiteindelijke zetting	:	280 minuten

Weerstand tegen negatieve druk	:	3 bar

Dampdoorlaatbaarheid	:	μ H2O = 86,5

Elasticiteitsmodulus	:	38 x 10³ N/mm2

Korrelgrootte (max.)	:	0,8 mm

Mechanische eigenschappen

na 28 dagen		N/mm2

Druksterkte	:	52,0

Buigsterkte	:	8,5

Hechtsterkte	:	3,1

(a)	Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

2.2.	Acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (>> Thoro Acryl-60<<)

Het product is een witte melkachtige vloeistof, samengesteld op basis van acrylpolymeren en modificeermiddelen, waarvan de viscositeit iets hoger is dan die van water.

Het product dient om de verwerkbaarheid, hechting, en de mechanische en chemische eigenschappen van cementmengsels en andere hoog-alkalische bouwmaterialen te verbeteren.

Het product is niet giftig en niet corrosief.

Dichtheid	:	1,035 kg/liter

Gehalte aan vaste stoffen	:	28%

Verbruik	:	afhankelijk van toepassing

Maximale verdunning	:	1 deel per 3 delen water

Verpakking	:	2,5, 20 en 220 liter

3.	Uitvoering

3.1.	Voorbereiding

Het te behandelen oppervlak moet 100% zuiver zijn en structureel gezond.

Alle vreemde materialen, zoals coatings, verflagen, loszittende cementeringen, pleisterwerk, cementmelk, uitbloeingen, zouten, olie, vetten, schimmels en alle andere stoffen die een goede aanhechting nadelig kunnen beïnvloeden, moeten verwijderd worden. Dit wordt bij voorkeur gedaan door hoogdrukwaterstralen, grit- of zandstralen.  Chemische methoden worden afgeraden.

Het oppervlak zal in laatste instantie met water gereinigd te worden om alle stof en loszittende resten te verwijderen.

Alle door karbonatatie aangetast beton dient verwijderd te worden en hersteld met een polymeerverbeterde hydraulische mortel.

3.3.	Mengen

Het droge poeder (zie 1.1.) zal gemengd worden met een mengvloeistof bestaande uit één deel drinkbaar water en drie delen acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel. (zie 2.2.)

3.3.	Aanbrengen van de coating

3.3.1. Eerste laag

Het droge poeder voor de coating (zie 2.2.) zal worden gemengd met een aanmaakvloeistof bestaande uit 1 deel acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (zie 2.2.) en 3 delen zuiver drinkbaar water.  In kritische gevallen zal de verhouding toeslagmiddel/water verhoogd worden.  Het mengen zal mechanisch gebeuren met een speciaal hiervoor bestemde menger (in een traagdraaiende boormachine - 400 à 600 t/min), terwijl men het poeder aan de vloeistof toevoegt.  Het materiaal wordt gemengd tot een dik vloeibare consistentie, net dik genoeg om het gewicht van de voor de applicatie bestemde borstel te dragen.

Normaliter heeft men voor 25 kg poeder 5,2 l aanmaakvloeistof nodig.  Het gemengde materiaal moet binnen de 45 minuten gebruikt worden, en mag nooit opnieuw verdund worden.

De ondergrond moet op voorhand steeds bevochtigd worden.

Extra bevochtiging, vlak voor het aanbrengen, kan noodzakelijk zijn; zeker bij sterk zuigende ondergrond.  Vrijstaand water (b.v. op horizontale oppervlakken) moet evenwel vermeden worden. Het dikvloeibare mengsel (mortel) wordt aangebracht met een speciaal hiervoor bestemde borstel.  Het mengsel wordt niet als een verflaag uitgestreken, maar moet grondig en gelijkmatig op het oppervlak worden aangebracht, zodat alle holle ruimten en poriën worden gevuld.

Deze laag zal men minstens overnacht laten drogen, alvorens de tweede laag aan te brengen.

3.3.2. Tweede laag

De eerste laag dient licht bevochtigd te worden doch er dient op gelet dat geen vrijstaand water op het oppervlak aanwezig is.

De tweede laag wordt steeds afgewerkt in een richting haaks op die van de eerste laag.  De normale dikte per laag bedraagt 1 mm. De tweede laag kan aangebracht worden met speciale spuitapparatuur.

Indien gladde afwerking is vereist, kan de coating met behulp van een spons worden bewerkt.

Indien de coating gebruikt wordt als egalisatielaag onder een karbonatatieremmende coating dient deze voldoende te zijn uitgehard.  In normale omstandigheden : 3 dagen.

De voorschriften van de fabrikant - vermeld in de technische bulletins - dienen gerespecteerd te worden.

4. Meetkode

Egaliserende en realkaliniseerde coating : m2

Kleur : << grijs - wit >>