TEKST VOOR LASTENBOEK.

CEMENTGEBASEERDE VERF VOOR GEVELAFWERKING.

(>>THORO QUICKSEAL<<)

1.Inleiding

De gevelafwerking zal uitgevoerd worden met een cementgebaseerde verf. De uitvoering zal bij voorkeur gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of een firma die hiervan referenties kan voorleggen.

2.Materiaalbeschrijving

2.1.Cementgebaseerde verf (>>Thoro Quickseal<<)

De verf is een poeder bestaande uit een mengsel van portlandcement, geselecteerd silica (zand) volgens een welbepaalde granulometrie, en modificeermiddelen, verpakt in poedervorm.

Deze verf is bestemd als een zeer duurzame, ademende en decoratieve afwerklaag.

Technische gegevens (a)

Natte densiteit	:	1,95 kg/dm3

Verbruik (b)	:	0.5 kg poeder/m² per laag

Houdbaarheid (max):bussen	:	24 maanden

Verwerkbaarheid	:	45 minuten

Uiteindelijke zetting	:	300 minuten

Waterdampdoorlaatbaarheid	:	μ = 150

Korrelgrootte (max.)	:	0,063 mm

Aanmaakvloeistof (1/2 delen A60/water)	:	6.4 liter per 20 kg poeder

Standaardkleuren	:	parelgrijs, wit

Verpakking	:	20 kg bus

(a)	Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

2.2.Acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (>>Thoro Acryl-60<<)

Het product is een witte melkachtige vloeistof, samengesteld op basis van acrylpolymeren en modificeermiddelen, waarvan de viscositeit iets hoger is dan die van water.

Het product dient om de verwerkbaarheid, hechting, en de mechanische en chemische eigenschappen van cementmengsels en andere hoog-alkalische bouwmaterialen te verbeteren.

Het product is niet giftig en niet corrosief.

Dichtheid	: 1,035 kg/liter

Gehalte aan vaste stoffen	: 28%

Verbruik	: afhankelijk van toepassing

Maximale verdunning	: 1 deel per 3 delen water

Verpakking	: 2,5, 20 en  220 liter

3. Uitvoering

3.1.Voorbereiding.

De te behandelen oppervlakken zullen zuiver zijn.

Alle vuil, stof, vet, olie, bekistingsolie, cementmelk, mortelresten, loszittende delen, muuruitslag, coatings, verven, pleisterlagen, en andere vreemde materialen moeten verwijderd worden door zandstralen, gritstralen, frezen, hoge-druk- waterstralen, enz.

Chemische reinigingsmethodes zullen vermeden worden.

3.2.Herstellingen.

Te zachte en/of loszittende voegen zullen minstens 2 cm diep uitgekapt en heropgevoegd worden met een kwaliteitsvoegmortel (bij voorkeur van dezelfde fabrikant).

Eventuele barsten en scheuren zullen minimum 2 cm breed en diep opengekapt worden, en hersteld worden  met een kant-en-klare kwaliteitsmortel (bij voorkeur van dezelfde fabrikant).

3.3 Aanbrengen van de verf.

Het droge poeder (zie 2.1) zal worden gemengd met een aanmaakvloeistof bestaande uit 1 deel acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (zie 2.2) en 2 delen zuiver drinkbaar water.

Het mengen zal mechanisch gebeuren met een speciaal hiervoor bestemde menger (in een traagdraaiende boormachine - 400 à 600 t/min), terwijl men het poeder aan de vloeistof toevoegt.

Het materiaal wordt gemengd tot een dik vloeibare consistentie.

In normale omstandigheden heeft men voor 20 kg poeder 6,0 l tot 6,9 l aanmaakvloeistof nodig, bestaande uit 1 deel toeslagmiddel en 2 delen water.

Men zal voor ieder mengsel dezelfde hoeveelheid aanmaakwater gebruiken om een uniforme kleur te bekomen.

Laat het gemengde materiaal gedurende 15 minuten rusten zodat het mengsel homogeen wordt, daarna nog eens hermengen.

De ondergrond moet op voorhand steeds bevochtigd worden.

Bij warm weer kan extra bevochtiging noodzakelijk zijn, zodat de muur voldoende afgekoeld is.

Zorg er evenwel voor dat al het vrije water door de muur geabsorbeerd is. Dit voorkomt vlekvorming.

Het mengsel kan met verfborstel of spuit worden aangebracht.

Een eventuele tweede laag zal 12 à 24 uren na de eerste worden aangebracht.

Bij de volledige uitvoering zullen de voorschriften van de fabrikant - vermeld in het technische bulletin - gerespecteerd worden.

4. Meetkode

Cementgebaseerde verf(voorbereiding en herstellingen icl.) : m2

Kleur : <wit, gebroken wit, parelgrijs>