TEKST VOOR LASTENBOEK.

ZELFNIVELLERENDE MORTEL VOOR HET HERNIEUWEN VAN HORIZONTALE

BETONOPPERVLAKKEN

(>>THOROCRETE SL<<)

1.Inleiding

De herstelling van de horizontale betonoppervlakken (of het aanbrengen van een nieuwe toplaag) zal gebeuren met een polymeer verbeterde cementgebaseerde zelfnivellerende mortel, in de fabriek voorgedoseerd en verpakt.

De nieuwe toplaag is slijtvast en dampdoorlatend.

De uitvoering zal gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of een firma die hiervan referenties kan voorleggen.

2.Materiaalbeschrijving

2.1.Polymeer verbeterde zelfnivellerende mortel (>>Thorocrete SL<<)

De te gebruiken mortel is een voorgedoseerde (acrylpolymeer verbeterde) mortel op basis van cement, geselecteerde silica volgens een welbepaalde korrelopbouw, en modificeermiddelen.

De zelfnivellerende mortel is speciaal ontwikkeld voor het herstellen en vernieuwen van beschadigde horizontale betonoppervlakken - die evenwel structureel gezond zijn - en dit zowel binnen als buiten. De mortel bestaat uit twee componenten; nl. een cementgebaseerd poeder Part 1, en een vloeistof (acrylaat emulsie) Part 2

De karakteristieken van de mortel (druksterkte, elasticiteitsmodulus, thermische uitzettingscoëfficient) sluiten zeer dicht aan bij deze van beton.

De mortel is uitstekend bestand tegen vries-dooi cycli, dooizouten, UV-straling en natuurlijke afslijting.

Technische gegevens (a)

(<<THOROCRETE SL >>)

# Verbruik

Theoretisch	5 mm dikte	:±  3,1 kg/m2

10 mm dikte	:± 1,5 kg/m2

1,63 kg poeder  per m² per mm laagdikte

Houdbaarheid (min.) Part 1 (25 kg)	:	12 maanden

Part 2 (5, 20 l)	:	12 maanden

Korrelgrootte (max.)		:	0,8 mm

(<<THOROCRETE SL>) mortel

:

Natte densiteit		:	1,95 kg/dm3

Verwerkbaarheid		:	>20 minuten

Mechanische eigenschappen		N/mm2

Druksterkte	1 dag	:	±10

7 dagen	:	± 25

28 dagen	:	± 35

Buigsterkte	28 dagen	:	5,5

Hechtsterkte	28 dagen	:	>2

(a) Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

3. Uitvoering

3.1.Voorbereiding.

De te herstellen oppervlakken zullen zuiver zijn.

Alle losse betondelen, vuil, stof, vet, olie, cementmelk, mortelresten, uitslag, coatings, verven, en andere vreemde materialen moeten verwijderd worden.

Afhankelijk van de toestand zal geopteerd worden voor een van de volgende oppervlaktebehandelingstechnieken: hoogdruk waterstralen ( min. 600 bar), droog of nat zandstralen, gritstralen, stofvrij stralen, vlamstralen, frezen.

De voorkeur moet gegeven worden aan trillingsvrije methodes. Chemische reinigingsmethodes moeten vermeden worden.

Het oppervlak heeft een cohesiesterkte van 1,0 N/mm2 in het aanhechtingsvlak, heeft een ruwheid of grofheid van 1 à 2 mm en bezit een voldoende open porositeit.

Beschadigd en bevuild beton zal verwijderd worden.

Gaten, beschadigingen, e.d., die dieper zijn dan 25mm, zullen voorafgaandelijk hersteld worden met een cementgebaseerde en acrylpolymeerverbeterde (al dan niet snelzettende) herstellingsmortel van dezelfde fabrikant.

De minimum dikte bedraagt 5 mm, de max. dikte per laag 25 mm.

3.2.Mengen.

Het droge poeder (zie 1.1) zal uitsluitend gemengd worden met de speciale mengvloeistof (acrylaatemulsie - zie 1.2).

In een mengvat zal, terwijl men mechanisch mengt, het poeder langzaam aan de vloeistof worden toegevoegd. Na de volledige samenvoeging van de componenten zal men gedurende ongeveer één minuut verder mengen om een homogeen klontervrij mengsel te bekomen.

3.3.Uitvoering.

3.3.1.Bevochtiging.

Het te behandelen beton zal zeer goed bevochtigd zijn.

De oppervlakte zal bij voorkeur volledig met water verzadigd zijn om luchtbelontsnapping - hetgeen kleine gaatjes tot gevolg kan hebben na de uitharding - te vermijden.

Het is aan te bevelen om het beton gedurende meerdere uren onder water te zetten (totdat er geen luchtbelletjes meer ontsnappen), en dan vlak voor de applicatie het vrijstaande water te verwijderen, d.m.v. een industriële waterstofzuiger.

Vrijstaand water moet dus tijdens de applicatie absoluut vermeden worden.

3.3.1.Aanbrandlaag.

In een eerste fase zal de dikvloeibare mortel met een speciaal daartoe bestemde borstel over het oppervlak uitgeborsteld worden om een aanbrandlaag te bekomen.

3.3.2.Aanbrengen van de zelfnivellerende laag.

Onmiddellijk na het aanbrengen van de aanbrandlaag zal de mortel "nat in nat" op de aanbrandlaag worden gepompt of uitgegoten.

Vervolgens wordt de dikvloeibare mortel met een spatel (met hoogteregeling) verspreid. De maximum applicatiedikte (per laag) bedraagt 25 mm.  De vereiste laagdikte wordt verkregen met behulp van een nivelleerlat die in hoogte verstelbaar is.

Onmiddellijk nadien wordt de mortel ontlucht en verdicht met een speciaal hiervoor bestemde ontluchtingsrol.

Deze nieuwe toplaag is na 24 uren begaanbaar, en kan na 72 uren door verkeer in gebruik genomen worden.

Anti-verdampingsmiddelen (curing-compounds) mogen niet gebruikt worden.

De voorschriften van de fabrikant - vermeld in de technische brochure - zullen tijdens de volledige uitvoering gevolg worden.

4. Meetkode

Plaatselijke herstellingen	:	S.O.G.

Afwerklaag:	dikte	:	mm.

oppervlakte	:	m2.