TEKST VOOR LASTENBOEK.

FLEXIBELE WATERDICHTING AAN DE BINNEN OF BUITENZIJDE

(>>THOROSEAL FX110, WATERPLUG<<)

1. Inleiding

De waterdichting zal uitgevoerd worden aan de binnenzijde (belast op positieve hydrostatische druk) over de volledige oppervlakte (vloer en wanden), met een flexibel cementgebaseerd meerlaags dichtingsysteem, gebruik makend van in de fabriek voorgedoseerde mortels.

Het uitzicht is wit of grijs "geborsteld".

Het product is voorzien van een geldig CE merk volgens EN 1504-2

De uitvoering zal bij voorkeur gebeuren door een gespecialiseerde firma en/of een firma die hiervan referenties kan voorleggen.

2. Materiaalbeschrijving

2.1.Snelverhardende hydraulische mortel.(>>Waterplug<<)

De snelverhardende mortel is een kant-en-klaar mengsel van grijze hydraulische cement, geselecteerde silica (zand) volgens een welbepaalde korrelopbouw, en modificeermiddelen. Het is verpakt in poedervorm, en aan te maken met zuiver water.

Het product bevat geen korrosieaktiverende stoffen.

De mortel zal tijdens het zetten lichtjes expanderen. De zettingstijd kan verkort of verlengd worden door het gebruik van warmer of kouder water.

Technische gegevens (a)

Natte densiteit	:	2,14 kg/dm3

Verbruik	:	1,7 kg poeder/dm³

Houdbaarheid (min.) ongeopend	:	12 maanden

Uiteindelijke zetting	:	2 - 3 minuten

Korrelgrootte (max.) 	:	0,8 mm

Mechanische eigenschappen		N/mm2

Druksterkte 	30 minuten		> 12

24 uur		> 20

28 dagen		> 50

Buigsterkte	30 minuten		> 2,5

24 uur		> 4,5

28 dagen		> 7,0

(a)	Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

Verpakking   :5 kg en 25 kg bus

2.2.Waterdichte flexibele coating op cementbasis - poeder .(>>Thoroseal FX110<<)

De waterdichte coating is een speciaal afdichtingsmiddel bestaande uit een mengsel van Portland cement, geselecteerde silica (zand) volgens een welbepaalde granulometrie , en modificeermiddelen, verpakt in poedervorm.

De coating is waterdicht onder negatieve en positieve hydrostatische druk, niet metaalhoudend, ademend en waterdampdoorlatend.

Het gebruik van een speciaal toeslagmiddel op basis van acrylpolymeren is noodzakelijk.

Het product is voorzien van een geldig CE merk volgens EN 1504-2

Technische gegevens (a)

Natte densiteit	:	1,60 kg/m3

Verbruikt -2 lagen  (poeder)	:	1.2 kg poeder/m² per laag

Houdbaarheid (min) 	zak	:	12 maanden

Verwerkingstijd	:	60 minuten

Dampdoorlaatbaarheid	:	μ H2O = 586

Weerstand aan waterdruk	:	neg; druk 1,0 bar

:	pos. druk 1,5 bar

Capillaire waterabsorptie     	:   	0,01 kg/m² h -0,5

Mechanische eigenschappen na 28 dagen	       N/mm2

Hechtsterkte		:	>0,8

Hechtsterkte na vries/dooi	      	:	>0,8

(*)	Typische waarden - Alle testen werden uitgevoerd in een temperatuur geconditioneerde omgeving van 21C.

Kleuren	:	grijs en wit

Verpakking

Thoroseal FX110 poeder	:	25 kg  zak

Thoroseal FX110 liquid	:	7,5 l jerrycan

2.3.Acylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (>>Thoroseal FX110 -Liquid<<)

Het product is een witte melkachtige vloeistof, samengesteld op basis van acrylpolymeren en modificeermiddelen.

Het product dient om de verwerkbaarheid, hechting, en de mechanische en chemische eigenschappen en voornamelijk de flexibiliteit van het cementmengsel te verbeteren.

Het product is niet giftig en niet corrosief.

Verbruik	:	7,5 liter Thoroseal FX110 Liquid

per 25 kg THOROSEAL FX 110 poeder

3. Uitvoering

3.1.Voorbereiding.

Het te behandelen oppervlak moet 100% zuiver zijn en structureel gezond.

Alle vreemde materialen, zoals coatings, verflagen, loszittende cementeringen, pleisterwerk, cementmelk, uitbloeingen, zouten, olie, vetten, schimmels en alle andere stoffen die een goede aanhechting nadelig kunnen beïnvloeden, moeten verwijderd worden. Dit wordt bij voorkeur gedaan door hoogdrukwaterstralen, grit- of zandstralen.  Chemische methoden worden afgeraden.

Het oppervlak zal in laatste instantie met water gereinigd worden om alle stof en loszittende resten te verwijderen.

Indien er bij negatieve druk, sulfaatkristallen op de te behandelen ondergrond aanwezig zijn of indien de verdenking bestaat dat sulfaten in de ondergrond aanwezig zijn (bijvoorbeeld bij de behandeling van bouwmaterialen uit gebakken aarde), moet men  THOROSEAL WR gebruiken.

3.2.Herstellingen.

De voegen dienen platvol te zijn. Te zachte en/of loszittende voegen zullen minstens 2 cm diep uitgekapt en platvol heropgevoegd worden met een kwaliteitsvoegmortel (bij voorkeur van dezelfde fabrikant).

Eventuele barsten en scheuren zullen minimum 2 cm breed en diep opengekapt worden, en hersteld worden - indien er waterinfiltratie is - met een snelzettende mortel (van dezelfde fabrikant - zie 2.1), of met een kant-en-klare kwaliteitsmortel (bij voorkeur van dezelfde fabrikant).

Verankeringen en bevestigingen zijn eveneens waterdicht uit te voeren met de snelzettende mortel (zie 2.1).

Muurdoorvoeringen (leidingen, enz.) zullen afgedicht worden, gebruik makend van een combinatie van, de snelzettende mortel (zie 2.1), en een éénkomponent zwelkit op basis van PU, en dit volgens de voorschriften van de fabrikant.

3.3.Aansluiting vloerplaat - wand.

De onderste voeg (aansluiting vloer-wand) zal opengekapt worden (min. 2 cm breed en diep), goed gereinigd worden met water, en opgevuld worden met de snelzettende hydraulische mortel (zie 2.1), zodat tevens een afgeschuinde of afgeronde aansluiting bekomen wordt tussen vloer en wand.

3.4.Aanbrengen van de waterdichte coating.

Het droge poeder voor de waterdichte coating (zie 2.2) zal worden gemengd met een acrylpolymeergebaseerd toeslagmiddel (zie 2.3). Het mengen zal mechanisch gebeuren met een speciaal hiervoor bestemde menger (in een traagdraaiende boormachine - 400 à 600 t/min), terwijl men het poeder aan de vloeistof toevoegt. Het materiaal wordt gemengd tot een dikvloeibare consistentie.

In normale omstandigheden heeft men voor 25 kg poeder 7,5 l toeslagmiddel nodig.

Het gemengde materiaal moet binnen de 60 minuten gebruikt worden, en mag nooit opnieuw verdund worden.

De ondergrond moet op voorhand steeds bevochtigd worden.

Extra bevochtiging, vlak voor het aanbrengen, kan noodzakelijk zijn; zeker bij sterk zuigende ondergrond.

Vrijstaand water (b.v. op horizontale oppervlakken) moet evenwel vermeden worden.

Het dikvloeibare mengsel (mortel) wordt aangebracht met een speciaal hiervoor bestemde borstel. Het mengsel wordt niet als een verflaag uitgestreken, maar moet grondig en gelijkmatig op het oppervlak worden aangebracht, zodat alle holle ruimten en poriën worden gevuld.

De waterdichte coating wordt altijd in (minstens) 2 lagen uitgevoerd. De eerste laag zal men overnacht laten drogen, alvorens de tweede aan te brengen.

Om de scheuroverbruggende eigenschappen te verhogen is het mogelijk een net (Thoroseal FX Mesh) bij de applicatie te gebruiken Het gebruik van spuitapparatuur is toegelaten, ofschoon de eerste laag altijd moet (na-) geborsteld worden.

De vloerplaat zal, evenals de wanden, volledig behandeld worden om alzo een volledige waterdichte kuip te bekomen.

Bij de volledige uitvoering zullen de voorschriften van de fabrikant - vermeld in de technische bulletins - gerespecteerd worden.

4. Meetkode

Kimnaad(aansluiting vloer-wand)	:	m1

Waterdichte coating(voorbereiding en herstellingen incl.)	:	m2

Kleur afwerklaag : <wit, grijs>